## Slide 1
HfO2-FerroKG
论文级工作流与计算反馈闭环
从 HfO2/HZO 文献到样品级知识图谱、Pr/2Pr benchmark、验证集模型评测与计算任务规划
目标：把分散文献中的材料-工艺-结构-性能证据，组织成可追溯、可建模、可计算反馈的材料设计基础设施。
样品级 KG
Pr / 2Pr benchmark
验证集评测
计算反馈
当前快照
PDF 记录
584
本地文献库
样品级关联
20,633
sample-property links
Design dataset
12,297
model-ready rows
计算任务计划
30
planned only
2026-06-09 | 本地项目快照与论文路线
01

## Slide 2
HfO2-FerroKG | 论文级工作流
论文问题收敛：不是网页工具，而是证据可追溯的数据方法系统
研究问题
如何从 HfO2/HZO 文献中构建样品级、证据可追溯、可建模、可计算反馈的材料知识图谱？
第一版范围
只做 HfO2/HZO/doped HfO2。BaTiO3、PZT、BiFeO3 等体系不进入主线；Pr 和 2Pr 是第一性能目标。
贡献
论文中怎么讲
评测证据
本体约束抽取
用 HfO2 领域 schema 抽取材料、工艺、相、器件、性能
gold set F1
样品级关联
性能值绑定到厚度、退火、电极、相结构和证据页码
linking accuracy
分层 benchmark
strong_only / strong_partial / all_traceable
Pr/2Pr rows + traceability
预测模型验证
固定训练/验证集，对比六类通用模型
MAE/RMSE/R2/within10
计算反馈闭环
把候选设计转成严谨计算任务，并回写 descriptors
task validity + descriptors
HfO2/HZO 文献驱动知识图谱、Benchmark 与计算反馈闭环
02

## Slide 3
HfO2-FerroKG | 论文级工作流
为什么 HfO2/HZO 文献很难直接用于材料设计
样品条件决定性能
同一个 HZO 名称下，厚度、Zr/Hf 比、退火温度/时间/气氛、电极、衬底、器件和 wake-up 状态都会改变 Pr/2Pr。
Pr / 2Pr 高频混淆
文献中常同时出现 Pr、2Pr、Psw、Pr after wake-up。若不保留原始证据，模型会学到错误目标。
计算与实验尺度不一致
DFT 的 bulk/supercell 结果不能直接等价于薄膜器件性能；需要相场、界面、缺陷和工艺路径连接。
所以本项目的主线不是“用 AI 总结文献”，而是建立样品级事实、分层 benchmark、验证集模型和计算反馈的统一闭环。
材料/工艺变量
12+
目标性能类型
7+
证据追溯字段
5
计算尺度层级
4
HfO2/HZO 文献驱动知识图谱、Benchmark 与计算反馈闭环
03

## Slide 4
HfO2-FerroKG | 论文级工作流
系统工作流：文献证据先行，模型与计算都要回到证据
PDF
Parse
Schema
Extraction
Sample
Linking
AI/Manual
Audit
Tiered
Benchmark
Model
Validation
Compute
Feedback
Evidence KG
Design KG
RAG
Answers
Design
Candidates
关键原则
任何进入论文结论、模型训练或计算任务的事实，都必须保留 paper、DOI、page、chunk、evidence_text 和样品条件。
安全原则
计算反馈先生成任务清单，不自动提交云端；API key、SSH key、PDF、SQLite、模型和日志不进入 GitHub。
HfO2/HZO 文献驱动知识图谱、Benchmark 与计算反馈闭环
04

## Slide 5
HfO2-FerroKG | 论文级工作流
数据底座：已具备论文原型的规模，但正式结果要分层报告
PDF 记录
584
corpus
解析页
8,595
page text
document chunks
22,526
semantic units
reviewed facts
4,153
upstream facts
sample links
20,633
main table
Benchmark 产物
design dataset 12,297 行；strong_only 992 行；strong_partial 4,731 行；all_traceable 12,168 行。
强相关 Pr/2Pr 切片
进一步限定 sample-level、strong_only、model_include=1、AI 未拒绝、page/chunk/evidence 完整，得到 362 行：Pr 219，2Pr 143。
数据层
适合用途
论文用法
全量 KG/RAG
检索、证据追溯、探索
定性展示
strong_partial
敏感性分析、补充模型
补充结果
strong_only
主模型、主 benchmark
主结果
HfO2/HZO 文献驱动知识图谱、Benchmark 与计算反馈闭环
05

## Slide 6
HfO2-FerroKG | 论文级工作流
本体与 Benchmark：以 ThinFilmSample 为中心组织事实
Paper
Chunk / Table /
Caption
Hafnia
Material
ThinFilm
Sample
Process /
Phase / Device
Property +
Evidence
输入变量
material_family、dopants、Zr fraction、thickness、deposition、anneal temperature/time/atmosphere、electrode stack、device type、phase。
输出目标
第一目标为 remanent_polarization_Pr 与 double_remanent_polarization_2Pr。Ec、endurance、retention、leakage 等先放补充。
strong_only 是主结果；strong_partial 做敏感性分析；all_traceable 支撑 RAG 和补充探索。
HfO2/HZO 文献驱动知识图谱、Benchmark 与计算反馈闭环
06

## Slide 7
HfO2-FerroKG | 论文级工作流
模型验证：用训练/验证集评判，不用训练集表现讲准确率
Target
Rows
Train
Validation
Best model
MAE
RMSE
R2
Within 10
Pr
219
164
55
RandomForest
10.28
14.20
0.173
58.2%
2Pr
143
107
36
ExtraTrees
12.61
17.15
0.366
52.8%
模型池
RandomForest、ExtraTrees、GradientBoosting、Ridge、ElasticNet、SVR-RBF。统一 fixed seed holdout split。
解释口径
这是回归任务，accuracy 只能作为容差命中率。论文主报 MAE、RMSE、R2、baseline MAE improvement；within 5/10 μC/cm² 作为可读指标。
当前判断
去除弱相关后，数据可信度上升，但样本量下降，数值准确率没有显著提高。下一步应靠强相关重抽和 gold set 提高质量。
HfO2/HZO 文献驱动知识图谱、Benchmark 与计算反馈闭环
07

## Slide 8
HfO2-FerroKG | 论文级工作流
RAG 与图谱：保留为展示和证据检索，不作为论文唯一贡献
图谱浏览
KG 用来组织材料、工艺、相、器件、性能和证据链；可视化用于探索关系和展示样品级事实。
RAG 问答
回答必须带 paper/title/DOI/page/evidence/fact id，避免只给自然语言总结。
设计建议
候选输出预测值、不确定性、相似文献证据和风险提示；不是让模型直接决定实验。
界面模块
保留价值
论文中位置
知识图谱浏览
快速检查材料-工艺-性能路径
Demo / Supplement
RAG 问答
证据追溯和设计查询
Case study
数据分析看板
数据分层、异常值、模型指标
Reproducibility
材料设计工作流
串联 benchmark、模型、计算任务
Method workflow
HfO2/HZO 文献驱动知识图谱、Benchmark 与计算反馈闭环
08

## Slide 9
HfO2-FerroKG | 论文级工作流
计算闭环：主流方法分工明确，先规划任务再上云计算
问题
主流方法
严谨性要求
回写 descriptors
相稳定
VASP / DFT
比较 o/t/m/c 相；ENCUT/k-points/结构收敛；必要时用 HSE06 或文献结果校准
deltaE_o_m, deltaE_o_t, Pcalc
氧空位
DFT + NEB optional
氧化学势、缺陷位点、charge state、有限尺寸修正；NEB 只给迁移趋势
Evac, barrier, defect risk
界面/电极
DFT slab / surrogate
先 descriptor 筛查，再对 top stacks 做 slab；明确取向和终止面假设
interface proxy, scavenging risk
薄膜开关
Phase-field / compact model
使用边界条件、厚度、屏蔽和相比例；只报告趋势，不替代实验 Pr
domain fraction, Pr trend
退火动力学
ML potential MD / kinetic surrogate
势函数必须覆盖 HfO2/HZO/掺杂/缺陷构型；用 DFT 主动学习校准
diffusion proxy, phase risk
科研边界
计算结果是物理可行性反馈，不是人工真值。第一版只生成 planned_only_no_local_execution 任务清单，人工确认后再提交 TEFS/Tencent 云。
HfO2/HZO 文献驱动知识图谱、Benchmark 与计算反馈闭环
09

## Slide 10
HfO2-FerroKG | 论文级工作流
计算智能体设计：把候选设计转成可审查的云端作业
Design
Candidates
Task
Planner
Human
Review
TEFS Cloud
Workbench
Results
Parser
KG / Benchmark
Writeback
本地侧已完成
从 evidence-constrained candidates 生成 computational_feedback_tasks.csv/json/md：任务类型、引擎、目标、输入、输出、回写字段和安全状态。
云端侧待接
你提供 TEFS/Tencent 云环境信息后，再补 SSH/队列/路径配置。密钥只走环境变量或 SSH agent，不进入代码和 PPT。
任务默认状态：planned_only_no_local_execution；不会自动消耗本机资源或云端费用。
HfO2/HZO 文献驱动知识图谱、Benchmark 与计算反馈闭环
10

## Slide 11
HfO2-FerroKG | 论文级工作流
接下来怎么推进：把原型变成可投稿结果
阶段
目标
完成标准
A. 数据冻结
确认 HfO2/HZO/doped HfO2 范围和当前快照
版本化数据规模表
B. Gold set
30 篇论文人工标注材料、工艺、相、Pr/2Pr、页码
F1/linking/confusion/unit error
C. 强相关重抽
对 136 篇强相关论文重跑高价值 chunk 抽取
strong_only/partial 重建
D. 模型验证
六类通用模型按固定验证集评判
MAE/RMSE/R2/within10
E. 计算反馈
对 top candidates 生成并人工审查计算任务
DFT/相场/MD 任务清单
F. 论文图表
方法图、数据规模表、benchmark 表、模型表、风险表
可放入 manuscript
最小可发表点
文献驱动、样品级、证据可追溯的 HfO2/HZO Pr/2Pr benchmark，比泛泛 KG 或网页 demo 更像论文贡献。计算闭环作为增强方法和后续验证能力。
HfO2/HZO 文献驱动知识图谱、Benchmark 与计算反馈闭环
11

## Slide 12
HfO2-FerroKG | 论文级工作流
汇报总结：一个点做深，而不是把功能堆满
当前已经具备
数据规模、样品级关联、分层 benchmark、强相关切片、六类模型验证、计算反馈任务规划和 Streamlit demo。
还要补强
Gold set、强相关全量重抽、人工复核队列、模型复跑、计算任务人工审查和 TEFS/Tencent 云端执行接口。
论文主张
HfO2-FerroKG 不是“网页平台”，而是一套把文献证据转成 KG、benchmark、模型验证和计算反馈的材料设计方法。
参考方法方向
DFT / first-principles：相稳定、极化、氧空位、界面；phase-field：薄膜畴与开关趋势；ML potential/MD：大尺度动力学，但必须先验证适用域。
所有输出回到 KG/benchmark，作为 descriptors 和风险评分，不直接替代实验文献证据。
HfO2/HZO 文献驱动知识图谱、Benchmark 与计算反馈闭环
12