## Slide 1
HfO2-FerroKG
强相关文献筛查、本体 Benchmark 与模型验证进展
面向工艺优化与材料设计的证据可追溯知识图谱原型
本轮更新：非破坏性筛掉弱相关信息，保留强相关样品级 Pr/2Pr 数据；用多个通用回归模型按训练集/验证集评估；建立强相关文章全量重抽取队列。
强相关建模行
362
Pr / 2Pr strong_only
强相关论文
136
paper queue
重抽取 chunks
4,169
dry run 0 error
验证集模型
6 x 2
6 models, 2 targets
2026-06-04 | 本地实验结果
01

## Slide 2
HfO2-FerroKG 阶段进展
当前数据底座：主库已跑通，论文原型改为强相关主线
PDF 记录
584
local corpus
解析页数
8,595
page text
文档 chunks
22,526
chunk corpus
reviewed facts
4,153
upstream facts
样品级关联
20,633
sample links
论文主数据表
以 sample_property_links 为主线，reviewed_facts 和 benchmark_extractions 作为上游来源；所有正式模型结果优先使用 sample-level strong rows。
为什么要筛掉弱相关
全量数据适合 KG/RAG，但不适合直接训练。综述转述、弱上下文、非主目标、缺页码证据和 AI 审核拒绝项会拉低 benchmark 可信度。
原始数据不删除，只生成强相关 slice；弱相关信息继续保留给 RAG、人工复核和后续扩展。
Pr 与 2Pr 是第一版性能目标，其他性能先作为 KG 和补充结果。
强相关文献筛查、本体/Benchmark 规划与训练-验证模型评估
02

## Slide 3
HfO2-FerroKG 阶段进展
本体规划：以 ThinFilmSample 作为材料设计的中心节点
Paper
PDF/Chunk
Material
Sample
Process/Phase
Property
Evidence
核心字段
材料体系、Zr fraction / dopants、厚度、沉积、退火温度/时间/气氛、电极 stack、相结构、器件类型、Pr/2Pr 与证据页码。
关键约束
Pr 与 2Pr 不合并；所有模型目标使用 normalized value/unit；没有 page/chunk/evidence 的事实不能进入正式 benchmark。
强相关文献筛查、本体/Benchmark 规划与训练-验证模型评估
03

## Slide 4
HfO2-FerroKG 阶段进展
Benchmark 分层：论文结果优先报告 strong_only 与 strong_partial
Tier
定义
用途
strong_only
样品级 strong context，证据可追溯，归一化有效，AI 未拒绝
主结果 / 训练验证
strong_partial
strong 或 partial traceable rows，未被 AI reject
敏感性分析
all_traceable
有 paper/page/chunk/evidence 且可归一化的全可追溯行
补充结果 / RAG
全量 design dataset
12,297
strong_only
992
strong_partial
4,731
all_traceable
12,168
本轮新增强相关 slice：在 strong_only 中进一步限定样品级、Pr/2Pr、AI 未拒绝、model_include=1，得到 362 行用于本轮模型验证。
强相关文献筛查、本体/Benchmark 规划与训练-验证模型评估
04

## Slide 5
HfO2-FerroKG 阶段进展
强相关筛查：非破坏性排除弱相关信息
输入行
12,297
保留行
362
移除行
11,935
Pr / 2Pr
219 / 143
论文 / chunks
136 / 251
非主目标
9725
非 selected tier
11305
不可建模
3777
非样品级
6596
筛查依据
sample-level link、benchmark tier、page/chunk/evidence、model_include、AI audit status。弱相关行不从数据库删除，只从训练/验证集排除。
输出文件
data/design/hfo2_design_dataset_strong_relevant.csv
models/model_comparison/strong_relevant_model_comparison.md
data/extraction_queues/strong_relevant_papers.csv
强相关文献筛查、本体/Benchmark 规划与训练-验证模型评估
05

## Slide 6
HfO2-FerroKG 阶段进展
模型评估：指标只看验证集，不看训练集
Target
Best model
Train
Validation
MAE
RMSE
R2
Within 10
Pr
RandomForest
164
55
10.28
14.20
0.173
58.2%
2Pr
ExtraTrees
107
36
12.61
17.15
0.366
52.8%
模型池
RandomForest、ExtraTrees、GradientBoosting、Ridge、ElasticNet、SVR-RBF。所有模型使用同一个 fixed seed train/validation holdout。
准确率口径
这是回归任务，accuracy 按验证集容差命中率定义：within 5 μC/cm²、within 10 μC/cm²、within 10% relative error。
当前结果已经优于训练均值 baseline，但验证集规模仍偏小；下一步靠强相关文章 LLM 重抽和 gold set 提高可信度。
强相关文献筛查、本体/Benchmark 规划与训练-验证模型评估
06

## Slide 7
HfO2-FerroKG 阶段进展
强相关文章全量重抽取：队列已生成，dry run 已验证
强相关论文
136
已关联 chunks
251
全量 high-value chunks
4,169
dry run errors
0
已完成
新增 --paper-list / --chunk-list 抽取入口；带队列 reset 时只重置目标论文或 chunk 范围，不清空全库。
未自动放开的部分
LLM 全量重抽约 4169 次调用，涉及 API 额度和时间。我没有自动消耗 DashScope key；当前已把队列和可恢复入口准备好。
可执行命令
python pipelines/05_run_extraction.py --paper-list data/extraction_queues/strong_relevant_papers.csv --commit-every 25 --progress-every 20 --max-workers 1
零成本复现实验：加 --no-llm --dry-run；正式 LLM 重抽：去掉 --no-llm/--dry-run，并确保 .env 里 DashScope 配置有效。
强相关文献筛查、本体/Benchmark 规划与训练-验证模型评估
07

## Slide 8
HfO2-FerroKG 阶段进展
网页和环境：本地工作台已能作为 demo，不作为论文核心贡献
Streamlit demo
首页已整理成论文原型工作台视角：数据规模、benchmark、Pr/2Pr 模型、导出路径和风险提示集中展示。
环境安全
.venv 是项目内虚拟环境；.env、PDF、SQLite、模型、日志、导出数据均在 .gitignore；不会提交 API key。
验证情况
pytest 已通过；强相关筛查与模型对比脚本已通过；强相关文章 dry run 全量遍历 4169 chunks 且 0 error。
GitHub 状态
本地已有提交，但 HTTPS/SSH 认证未完成，push 仍被 GitHub 身份验证阻塞。代码和报告保留在本机，不包含敏感 key。
强相关文献筛查、本体/Benchmark 规划与训练-验证模型评估
08

## Slide 9
HfO2-FerroKG 阶段进展
下一步：把强相关重抽取转成论文可报告结果
1. 放开 DashScope LLM 对 136 篇强相关论文全量重抽，完成 sample-property link 和 AI audit 复跑。
2. 完成 30 篇 gold set 人工标注，报告 extraction F1、linking accuracy、Pr/2Pr confusion 和单位错误率。
3. 用重抽取后的 strong_only / strong_partial 重建 benchmark，再跑训练-验证模型对比。
4. 将网页 demo 保留为可展示入口，论文主线聚焦 ontology-first extraction、traceable KG、tiered benchmark 和设计模型。
当前结论
强相关数据切片已经可训练、可验证、可追溯；模型验证结果不再混用训练集；强相关文章全量重抽取已有安全队列和范围重置机制。
强相关文献筛查、本体/Benchmark 规划与训练-验证模型评估
09